30.5 mm

30.5 mm

Dielectric_High / FR4 / 0.2 mm

Dielectric_Low / FR4 / 0.2 mm

Strips 0.017 mm copper